GT Permiline

Высококачественное минеральное масло для тяжелонагруженных передач. Формула разработана на основе базовых минеральных  масел высокой степени очистки в сочетании с высокофункциональным комплексом EP присадок.  Обеспечивает великолепную защиту систем, работающих в условиях высоких скоростей и нагрузок. Обладает превосходными противозадирными и противоизносными характеристиками, благодаря которым предотвращается микропиттинг, изнашивание и задир зубьев шестерен. Обеспечивает защиту деталей промышленных трансмиссий от коррозии и ржавления. Совместимо со всеми типами уплотнительных материалов.

Применение:

Рекомендуется к применению во всех типах закрытых прямозубых, косозубых, конических и червячных индустриальных редукторов, работающих в тяжелых и очень тяжелых условиях эксплуатации.

Преимущества:

- Обладает отличным сопротивлением высоким давлениям и ударным нагрузкам

- Значительно снижает износ зубчатых передач

- Предотвращает поверхностную усталость и образование микропиттингового износа

- Эффективно защищает от коррозии

- Имеет низкую температуру застывания

- Имеет хорошую термоокислительную стабильность

- Обладает отличными антипенными свойствами

Соответствует требованиям спецификаций:

DIN 51517 Part 3 CLP,

FZG 12, US Steel 224,

AGMA 9005-E02 (EP), AIST 224, SEB 181226, David Brown S1.53.101Type E,

Flender BA 7300

Типичные физико-химические характеристики:

| GT Permiline |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Метод | Результат |  |  |  |  |  |  |
| Класс вязкости | ISO 3448 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 1000 |
| Плотность (15оС), кг/м3 | ISO 12185 | 881 | 884 | 891 | 894 | 897 | 900 | 938 |
| Кинематическая вязкость (100оC), мм2/с (сСт) | ISO 3104 | 8,60 | 11,00 | 14,60 | 18,10 | 24,00 | 30,50 | 44,20 |
| Кинематическая вязкость (40оC), мм2/с (сСт) | ISO 3104 | 68,00 | 100,00 | 150,00 | 220,00 | 320,00 | 460,00 | 1025,00 |
| Индекс вязкости | ISO 2909 | 97 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 80 |
| Температура вспышки, оС | ISO 2592 | 220 | 235 | 245 | 245 | 248 | 255 | 270 |
| Температура застывания, оС | ISO 3016 | -20 | -20 | -20 | -20 | -15 | -12 | -6 |

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются частью спецификации. На производстве и при изготовлении возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления.